|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **工程環氧塗料一覽表** |

 |
|   |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名稱 | 材料編號 | 包裝 | 使用比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 說 明 |
| 底　漆 | PR-551 | 4kg / 桶 | 1 | 4小時 | 24小時 | 金屬用底漆，塗佈前鐵材最好做噴砂處理，以利接著。 |
| PR-551B | 4kg / 桶 | 1 |
| 底　漆 | ANO-533 | 15kg / 桶 | 3 | 20分 | 6小時 | 新舊水泥接著用。 |
| ANO-531B | 5kg / 桶 | 1 |
| 底　漆 | PR-544 | 16kg / 桶 | 4 | 2小時 | 24小時 | 溶劑型底漆用於壁面或地面，本劑有較佳之滲透力。 |
| PR-541B | 4kg / 桶 | 1 |
| 底　漆 | PR-522 | 10kg / 桶 | 2 | 20分 | 6小時 | 地面濕氣較重者，可使用本劑有較佳之附著力。 |
| PR-521B | 5kg / 桶 | 1 |
| 透　明中層漆 | CX-322 | 10kg / 桶 | 2 | 50分 | 16小時 | 高強度樹脂砂漿反應較慢。 |
| CX-321B | 5kg / 桶 | 1 |
| 透　明中層漆 | CX-344 | 8kg / 桶 | 4 | 30分 | 8小時 | 高強度樹脂砂漿反應較快。 |
| CX-341B | 2kg / 桶 | 1 |
| 透　明中層漆 | CX-302 | 10kg / 桶 | 2 | 30分 | 8小時 | 適用於耐磨蝕耐酸鹼槽、食品槽、清水槽。 |
| CX-301B | 5kg / 桶 | 1 |
| 透　明中層漆 | EPO-002 | 10kg / 桶 | 2 | 40分 | 12小時 | 砂寶路專用中層樹脂。 |
| EPO-001B | 5kg / 桶 | 1 |
| 透　明面　漆 | TC-021 | 10kg / 桶 | 2 | 40分 | 12小時 | 砂寶路專用面漆。 |
| TC-021B | 5kg / 桶 | 1 |
| 流　展基　材 | BC-014 | 20kg / 桶 | 4 | 40分 | 12小時 | 流展補平用，可配合 CC-50或CC-120使用。 |
| BC-011B | 5kg / 桶 | 1 |
| BC-092 | 10kg / 桶 | 2 |
| BC-091B | 5kg / 桶 | 1 |
| 彩　色面　漆 | TC-004 | 20kg / 桶 | 4 | 40分 | 12小時 | 彩色面漆可依需要調配各種顏色。 |
| TC-001B | 5kg / 桶 | 1 |
| 壁用彩色面漆 | TC-035 | 10kg / 桶 | 5 | 24小時 | 24小時 | 壁面專用面漆，可依需要調配各種顏色。 |
| TC-031B | 2kg / 桶 | 1 |
| 止　滑面　漆 | MAT-003 | 3kg / 桶 | 3 | 30分 | 12小時 | 透明性，霧面及止滑效果專用。 |
| MAT-001B | 1kg / 桶 | 1 |
| 環　氧柏油漆 | EPOTAR-61 | 3kg / 桶 | 1 | 4小時 | 24小時 | 溶劑型，水泥或鋼構物設施的工程防銹、防蝕塗料。 |
| EPOTAR-66B | 18kg / 桶 | 6 |
| 環　氧柏油漆 | EPOTAR-021 | 15kg / 桶 | 1 | 30分 | 12小時 | 無溶劑型，水泥或鋼構物設施之工程塗料。 |
| EPOTAR-021B | 15kg / 桶 | 1 |
| 砂 | CC-20 | 25kg / 包 |   |   |   | 樹脂砂漿專用。 |
| CC-50 | 25kg / 包 | 流展補平專用。 |
| CC-90 | 25kg / 包 | 表面止滑，細面用。 |
| CC-120 | 40kg / 包 | 地面補土用。 |
| 滑石粉 | D-TALC | 25kg / 包 |   |   |   | 壁面補土用添加料。 |
| 溶　劑 | EP-Thinner | 12.5kg / 桶 |   |   |   | 清洗工具及溶劑型環氧塗料稀釋用。 |
| 溶　劑 | PU-Thinner | 12.5kg / 桶 |   |   |   | 清洗工具及溶劑型PU塗料稀釋用 |

 |