|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **工程環氧塗料一覽表** | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料名稱 | 材料編號 | 包裝 | 使用 比例 | 可使用時間 | 硬化時間 | 說 明 | | 底　漆 | PR-551 | 4kg / 桶 | 1 | 4小時 | 24小時 | 金屬用底漆，塗佈前鐵材最好做噴砂處理，以利接著。 | | PR-551B | 4kg / 桶 | 1 | | 底　漆 | ANO-533 | 15kg / 桶 | 3 | 20分 | 6小時 | 新舊水泥接著用。 | | ANO-531B | 5kg / 桶 | 1 | | 底　漆 | PR-544 | 16kg / 桶 | 4 | 2小時 | 24小時 | 溶劑型底漆用於壁面或地面，本劑有較佳之滲透力。 | | PR-541B | 4kg / 桶 | 1 | | 底　漆 | PR-522 | 10kg / 桶 | 2 | 20分 | 6小時 | 地面濕氣較重者，可使用本劑有較佳之附著力。 | | PR-521B | 5kg / 桶 | 1 | | 透　明 中層漆 | CX-322 | 10kg / 桶 | 2 | 50分 | 16小時 | 高強度樹脂砂漿反應較慢。 | | CX-321B | 5kg / 桶 | 1 | | 透　明 中層漆 | CX-344 | 8kg / 桶 | 4 | 30分 | 8小時 | 高強度樹脂砂漿反應較快。 | | CX-341B | 2kg / 桶 | 1 | | 透　明 中層漆 | CX-302 | 10kg / 桶 | 2 | 30分 | 8小時 | 適用於耐磨蝕耐酸鹼槽、食品槽、清水槽。 | | CX-301B | 5kg / 桶 | 1 | | 透　明 中層漆 | EPO-002 | 10kg / 桶 | 2 | 40分 | 12小時 | 砂寶路專用中層樹脂。 | | EPO-001B | 5kg / 桶 | 1 | | 透　明 面　漆 | TC-021 | 10kg / 桶 | 2 | 40分 | 12小時 | 砂寶路專用面漆。 | | TC-021B | 5kg / 桶 | 1 | | 流　展 基　材 | BC-014 | 20kg / 桶 | 4 | 40分 | 12小時 | 流展補平用，可配合 CC-50或CC-120使用。 | | BC-011B | 5kg / 桶 | 1 | | BC-092 | 10kg / 桶 | 2 | | BC-091B | 5kg / 桶 | 1 | | 彩　色 面　漆 | TC-004 | 20kg / 桶 | 4 | 40分 | 12小時 | 彩色面漆可依需要調配各種顏色。 | | TC-001B | 5kg / 桶 | 1 | | 壁用彩 色面漆 | TC-035 | 10kg / 桶 | 5 | 24小時 | 24小時 | 壁面專用面漆，可依需要調配各種顏色。 | | TC-031B | 2kg / 桶 | 1 | | 止　滑 面　漆 | MAT-003 | 3kg / 桶 | 3 | 30分 | 12小時 | 透明性，霧面及止滑效果專用。 | | MAT-001B | 1kg / 桶 | 1 | | 環　氧 柏油漆 | EPOTAR-61 | 3kg / 桶 | 1 | 4小時 | 24小時 | 溶劑型，水泥或鋼構物設施的工程防銹、防蝕塗料。 | | EPOTAR-66B | 18kg / 桶 | 6 | | 環　氧 柏油漆 | EPOTAR-021 | 15kg / 桶 | 1 | 30分 | 12小時 | 無溶劑型，水泥或鋼構物設施之工程塗料。 | | EPOTAR-021B | 15kg / 桶 | 1 | | 砂 | CC-20 | 25kg / 包 |  |  |  | 樹脂砂漿專用。 | | CC-50 | 25kg / 包 | 流展補平專用。 | | CC-90 | 25kg / 包 | 表面止滑，細面用。 | | CC-120 | 40kg / 包 | 地面補土用。 | | 滑石粉 | D-TALC | 25kg / 包 |  |  |  | 壁面補土用添加料。 | | 溶　劑 | EP-Thinner | 12.5kg / 桶 |  |  |  | 清洗工具及溶劑型環氧塗料稀釋用。 | | 溶　劑 | PU-Thinner | 12.5kg / 桶 |  |  |  | 清洗工具及溶劑型PU塗料稀釋用 | |